ÜRÜN TANIMI

2 komponent, ancak  ,kullanılacak  bölge ihtiyacına göre  değişebilen , kendi  özel dolgu ve katkıları ile , 3 bileşenli, olarak da  kullanıma sunulabilen, Özel sarkmaz   Tixo içerikteki yeni nesil Epoksi ve/veya Poliüretan bağlayıcılar kullanılarak üretilen, tamamen özel niteliklere sahip ,kendi  tescilli markası ile kullanıma sunulan  özel bir dolgu ve düzeltme macunudur.

MALZEME YAPISI,

Özel nitelikli olarak hazırlanmış , yüksek katı maddeli  solventsiz  ve sertliği de tarafımızca  ayarlanabilen  , modeline , yerine yada müşteri talebine göre de ayarlanabilen , yüksek yapıda üretilmekte olan bir cins  Tiksotropik grouttur .

Mevsim yada kullanım şartlarına göre değişebilen  şekilde  Epoksi veya Poliüretan reçinelerden biri  ile üretilirler .

FİLLEREX TİXO MACUN

KULLANIM YERLERİ

-Özellikle  Kolon ve kirişlerde  değişik nedenlerle oluşmuş  yüzeysel  hasar ve düzensizliklerin  doldurularak onarımları  -  --Çok hasarlı kolon ve kirişlerin  diğer  tamamlayıcı Çelik +Karbon elyaflar kullanılarak yapılacak tüm güçlendirme çalışmalarında ,  donatıları takviye edici Tiksotropik bağlayıcı  dolgu olarak  kullanılır

-Zemin betonu üzerinde oluşmuş bazı çatlakların  doldurularak ,içleri yada görsel olarak yüzeysel olarak onarılmalarında

-Beton üzerinde kullanımlar ile oluşmuş  darbe ,parçalanma  ve dağılmaların ,yeniden  kullanılır hale dönüştürülmelerinde .

-Saç ve Ahşap üzerine yapılacak onarım amaçlı tüm  çalışmalarda ,

-Teknelerdeki Ahşap yada fiber  gövde üzerlerinde yapılacak yüzey  onarım ve oluşmuş  osmosis problemlerinde .

-Kimyasal dübel olarak da  uygun şartlar sağlanmışsa  kolaylık la  çeşitli montaj vidalarının sabitlendirilmelerinde ,

-Kapı giriş çıkış  , Yada çökerek veya hatalı olarak  farklı  kot oluşturmuş   koridor geçişleri ve  yükleme boşaltma   rampalarının  onarımlarında,

-Belirli boyutlarda kalmak  kaydı ile Bazı makına ayaklarının onarım sonraları kapatılması ,ve  bölge doldurulmalarında

-Yeraltı  çelik yada alt yapı beton boru hatları  ek yerlerinde ,

-Yüksek ve ağır sanyi vinç raylarının ankrajlamalarında ,

-Kimyasal atıklara maruz kalan bazı  yüzeylerin  kolayca  Yapılacak ince veya kalın  kaplamalarla   korunmalarında  .

-Uygulamada  belirili montaj şekli  ebat ve yapılarına göre değişmekle beraber, aşırı olmayan  belirli genlıkte  oluşacak makine titreşimlerine de dayanım gösterebilir .

Bunun dışında da olası  çok ince yüzey

Restorasyonlarına  kadar kullanılbilen çok amaçlı  bir malzemedir.

MALZEME KARIŞIMI

Eşit oranda verilen  A ve B komponentleri yine arzu edilen oranda alınarak eşit karışımlarla  yapılarak ,sürümü kolay spatula ile uygulanabilir . Karışım mutlaka çok iyi yapılmalıdır. Karışımda  olabildiğince içerde hava birakılmayacak şekilde karıştırılarak uygulanmalıdır .

ASTAR

Bu malzeme uygulanmasında herzaman astar gerekmeyebilir .Ancak yüzey yapısı ve gerekliliği uygulama birimlerince belirlenerek ,ince bir astar uygulaması yapılabilir.

FİLLEREX TİXO MACUN

Yüksek kimyasal dayanım verir,

Kullanılacak kimyasalların cinsleri ,Ph ları Asit konsantrasyonları , bu malzemelerin yüzeyde kalış süreleri ,  mutlaka Metop

Ltd ye bilgi verilerek varsa uygun modellerinin kullanılması  istenilmelidir.

Bu gurup ürünler  bazı  agresif kimyasallara karşı  her yerde  her koşulda dayanım göstermeyebilirler ,bu konu  kullanıcı  kişilerce , üreticilere karşılıklı bilgilendirme isteyen  bir  yapıdır.

Malzeme standart tipi   ; 80 Shore A ve üzeri sertliktedir. Büyük güçlere karşı Yarı esnek gurup olarak da değerlendirilebilir

Kullanım yerlerinde  betonların mutlaka  28 er günlük hidrotasyonlarını tamamlamış olmalı ve ,yüzey nemi %5 den fazla olmamalıdır .

Yüzey ısıları 10 derece ve altında  bağıl nemin  23 derecede  %80  üzerinde  olduğu  zamanlarda  tercihen kullanılmamalıdırlar .

FILLEREX  TİXO - AMBALAJ

Fillerex malzemesi aksi belirlenmedikçe  içleri genelde 2 komponent olarak , Kendi oranları  hazır tartılmış şekilde , toplam 5+5 kg lık  ufak ünitelerde , bir karton kutu içinde karışıma  ve kullanıma hazır olarak sunulur,

Tüm fillerex onarım sistemlerinde  , hasarlı bölge ,kenar bitim yerleri mm bazında dahi olsa, kesilerek belirli sınır içine alınmaları ve malzemenin  sert dik köşelere  dayandırılmaları  şarttır .

SARFİYAT ,

Değişken olacağından daima ,Yoğunluk x hacim üzerinden gidilerek yapılması daha doğru olur ..

TEMİZLİK, Tüm bu işlemler sırasında kullanılan makinalar ,fırçalar ve yüzey malzemeleri erken aşamada Selülozik tinerle  temizlenebilir özelliktedir.

AMBALAJ 10  Kg (A-5 Kg + B-5Kg )

DEPOLAMA Açılmamış ambalajlarında 12- 18 ay dır ,Tercihen min 5 derece ile max 40 derecelik kuru ve gölge ortamlarda stoklanır .

MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| Basınç mukavemeti | <80 N/mm2 |
| --- | --- |
| Eğilme mukavemeti | 33-37 N/mm2 |
| Çekme mukavemeti | 15-18 N/mm2 |
| Yapışma mukavemeti | 2-3 N/mm2 |
| Özgül ağırlık | 1,8- 2,2 Kg/lt |
| Kuruma süresi Tam kuruma | 4 -6 saat 24 Saat |
| Tam yükte kullanım süresi | Tercihen 7 .gün |
| Katı madde | %100 |
| Renk – Miktarlı talebe göre hazırlanabilir , Ancak Standart renk | Gri ton |
| Kimyasal dayanım | Var (Ancak kullanılacak kimyasallar cins ve Ph ları ve diğer detayları firmamıza iletilmelidir.) |
| Ambalaj | Kullanıma hazır 5 +5 kg lık hazır setler halinde 10 kg |
| Titreşim dayanımı | Var |
| Yarı esnek modeli | Var |
| Yüksek nem toleranslı modeli | Var |
| Direk Islak ve Nemli mekanlarda uygulanan modeli | Var |
| Yüksek ısı dayanımlı modelleri | Var , Ancak üretici firmamızla görüşülmesini gerektirir. |
| Isıl iletkenlik katsayısı | 0,3 Kcal/mh°C |

GÜVENLİK

Solventsiz olduklarından buna bağlı  özel güvenlik önlemleri gerektirmez ,Solumayı etkilen gaz çıkışı yapmaz kapalı mekanlarda da kullanılabilir.

Çok doğal olarak göze sıçramaması ve deri teması engelleme amaçlı eldiven ve gözlük mutlaka kullanılmalıdır. Kullanıcılar alışılmış bu tip kimyasal ürünlerin kullanıında gerekli tedbirleri kendileri bilerek almalıdırlar . Çıkan ambalajların imhası kurallara göre yapılmalı

sorumluluğun  ise son kullanıcıda olduğunu bilmelidirler

MALZEME ;

Metop Endüstriyel zeminler firmasına ait olup yeni nesil bir ürün olarak kullanıma sunulmuştur .

Firmamız ürün yapılarında ve /veya verilen

teknik değerlerde gerekli eğişiklikleri yapma yetkisine sahiptir.

Uygulama sırasında yapılacak hatalardan firmamız sorumlu olmayıp , Tüm kullanıcılar bu föydeki bilgileri dikkate alarak uygulamalı ve değerlendirmelidirler.

İhtiyaç olacak tüm  ekstra bilgiler uygulama öncesi firmamız teknik departmanından alınmalıdır.